承 认 书

(APPROVAL SHEET)

| 品 名 Description | 玻璃釉电阻器 |
| --- | --- |
| 规 格 Specification | RI40 1/4W-5W TB |
| 料 号 Part No |  |
| 备 注 Remark | 符合环保 RoHS REACH HF |
| 使用厂商: 制造厂商: 深圳市东凌电子有限公司 核 准 Approval 校 对 Check By 主 办 Prepared By 核 准 Approval 校 对 Check By 主 办 Prepared By 马建东 马海明 蒋立维 |
| 公 司 章 |  | 公 司 章 |
| 地址：深圳市宝安松岗街道罗田社区象山大道460号鸿荣发工业 园E栋二楼201 Add: Erd block，Hongrongfa Industrial, No 460 Xiangshan Road， Luotian Songgang Town，Baoan District, Shenzhen. TEL: 0755-27913381 FAX: 0755-27918081 |

版本变更记录

| 日期 | 料号 | 东凌规格 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.05.31 |  | RI40 1/4W-5W TB | 初次发行 |

1.说明：

1.1电阻器采用四带色标法，色标的基本色码如下表：

| 颜色 | 数字一 | 数字二 | 倍率 | 允许偏差 | 偏差代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 棕 | 1 | 1 | 101 | ±1% | F |
| 红 | 2 | 2 | 102 | ±2% | G |
| 橙 | 3 | 3 | 103 |  |  |
| 黄 | 4 | 4 | 104 |  |  |
| 绿 | 5 | 5 | 105 | ±0.5% | D |
| 蓝 | 6 | 6 | 106 |  |  |
| 紫 | 7 | 7 | 107 |  |  |
| 灰 | 8 | 8 | 108 |  |  |
| 白 | 9 | 9 | 109 |  |  |
| 金 |  |  | 10-1 | ±5% | J |
| 银 |  |  | 10-2 | ±10% | K |
| 无色 |  |  |  | ±20% | M |

备注：1/4W、1/2W产品色环标示有加厂商码：黄色（最后一道）。

1.2 产品型号说明：

RI40 ------ 1/2W-------10M--------J----------T52

型号     功率     阻值   精度     编带

1.3 产品符合ROHS REACH环保要求。

| 型号 | 额定功耗 | 阻值范围Ω | 阻值偏差 | 最高使用电压 | 最高过负荷电压 | 绝缘电压 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI40 | 0.25W | 10K~1000M | ±1%(F)±2%(G) ±5%(J) | 1000V | 1500V | 500V |  |
|  | 0.5W |  |  | 1500V | 2000V | 600V |  |
|  | 1W |  |  | 2000V | 3000V | 750V |  |
|  | 2W |  |  | 3000V | 4000V |  |  |
|  | 3W |  |  | 4000V | 5000V |  |  |
|  | 5W |  |  | 5000V | 7000V |  |  |

2.额定值：

注：可生产100Ω-10K、1G-10G ±10%、小型化产品、TCR±50/100PPM和1/6W产品。

3.降功耗曲线：

70℃

额 100

定  80

功  60

耗  40

%  20

0

-55    0      20     40    60     80    100    120    140  155

环境温度（℃）

4.外形尺寸（单位mm）：

| 型号 | 功率 | L±1 | ΦD±0.5 | Φd ±0.05 | W | P±0.5 | l1-l2(max) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI40 | 0.25W | 6.8 | 2.4 | 0.5 | 52±1 | 5 | 1.0 |  |
|  | 0.5W | 9.8 | 3.5 | 0.55 |  |  |  |  |
|  | 1W | 11.0 | 4.0 | 0.65 |  |  | 1.5 | Φ3*9 |
|  | 1W | 11.5 | 4.0 |  |  |  |  | Φ3*10 |
|  | 1W | 11.5 | 4.5 |  |  |  |  | Φ3510 |
|  | 1W | 12.5 | 4.0 | 0.75 |  |  |  | Φ3*11 |
|  | 2W | 15.5 | 5.0 |  | 62±1 | 10 | 2.0 | Φ4014 |
|  | 2W | 15.5 | 5.5 |  |  |  |  | Φ4514 |
|  | 3W | 17.0 | 7.0 |  |  |  |  | Φ5.8*15.3 |
|  | 3W | 17.5 | 6.3 |  |  |  |  | Φ5*16 |
|  | 5W | 24.5 | 8.0 |  | 84±2 |  |  | Φ7*23 |

### 5.特性参数

5.1 试验环境：

除非另有规定，所有试验和测量都应在IEC68-1第⒌3条的标准试验大气候条件下进行：温度： 15～35℃；  相对湿度： 45%～75%；  气压： 86～106KPa。

5.2 外观与外形尺寸

电阻器表面应平整光洁、漆层无气泡、脱落、厚薄均匀，色标清晰、正确、应标有标称阻值（色标），阻值允许偏差（色标）。电阻器的所有尺寸都应符合规格书上的规定值。

5.3 电阻值

电阻器在2.1所述环境下测量的阻值与其标称阻值比较，差值必须在允许偏差范围内。

| 项目号 | 特 性 | 参 数 | 试 验 条 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | 过载 | △R≤±（1%R+0.05Ω） | 2.5倍额定电压(≤最高过负荷电压)，5S |
| 5.5 | 绝缘电压 | 应无击穿或飞弧 | 包箔法：电压见额定值表,时间60±5S |
| 5.6 | 可焊性 | 沾锡面积不小于95% | 260±10℃、2±0.5S |
| 5.7 | 温度系数 | TCR≤±200PPM/℃ | 高于室温100℃、恒温30～40min |
| 5.8 | 引出端强度 | △R≤±（1%R+0.05Ω） | 拉力：10N、10±1S 弯曲：2×900 扭转：2×1800 |
| 5.9 | 耐焊接热 | △R≤±（1%R+0.05Ω） | 260±10℃、10±1S |
| 5.10 | 温度循环 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5个循环 |
| 5.11 | 绝缘电阻 | 绝缘阻值≥1GΩ | V型块法：500±50V、1min |
| 5.12 | 断续过负荷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 4倍额定电压、通1S断25S、 10000个循环 |
| 5.13 | 70℃耐久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、额定电压、通1.5h断0.5h、 1000h |
| 5.14 | 耐湿负荷寿命 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90～95%RH、额定电压、1000h |
| 5.15 | 浪涌试验 | △R≤±10%R | 规定电压、2.5S充电2.5S放电、10个循 环 |

5.15浪涌试验

将被试电阻器Rx接入如下电路中，照表施加电压，2.5S充电2.5S放电，10个循环。

要求：电阻器无可见损伤，阻值变化△R≤±10%R。

| 功率 | 阻值范围 Ω | 施加电压 |
| --- | --- | --- |
| 0.25W | 100K＜R | 3KV |
| 0.5W | 10K≤R＜100K | 3KV |
|  | 100K≤R＜470K | 5KV |
|  | 470K≤R＜1M | 7KV |
|  | 1M≤R | 10KV |
| ＞0.5W | 480K≤R | 10KV |

6.包装规格：

| 型号 | 额定功率 | 数量/盒 | 数量/箱 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI40 | 0.25W | 4000 | 40000 | T52 |
|  | 0.5W | 2000 | 20000 | T52 |
|  | 1W | 1000 | 20000 | T52 |
|  | 2W | 1000 | 10000 | T62 |
|  | 3W | 500 | 5000 | T62 |
|  | 5W | 250 | 2500 | T84 |

# Text boxes

√

√

√