# 土木工程（本）专业生产实习实训

# 具体要求

## 第一部分：综合实践教学简介

### 一、课程性质与目的

土木工程（本）专业生产实习实训是开放教育教学计划的重要组成部分，是实现培养土木工程专业人才培养目标的关键环节。通过学习和实训，使掌握生产实习实训方法与步骤激发学生的兴趣和动机，明确学习目标，完成相关理论知识和实践技能的构件，使其理论知识和技能得到高效的培养，把理论运用到实践当中去。

### 二、实训目标与具体要求

| 课程 | 实践内容 | 实践方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产实习 | 装饰工程施工技术实训 | 自主选择满足实践条件的场所 | - 自主选择实践场地，自建房、工程项目均可； 2）会运用抹灰工具及检测工具； 3）能进行墙地面模拟施工缺陷的分析与处理。 4）使用检测工具对墙地面抹灰施工质量进行检查验收； 5）描述施工项工序，总结。 |

## 第二部分：综合实践教学内容及要求

一、项目名称

墙体抹灰

二、实训课时

30课时

三、实训目标：

1.掌握一般抹灰工程和装饰抹灰的材料和工序及其工程质量验收方法；

2.正确使用检测工具对墙地面抹灰施工质量进行检查验收；

3.能进行墙地面模拟施工缺陷的分析与处理。

四、实训内容

熟悉抹灰施工工艺、质量标准和安全环保措施；做好施工准备工作，填写施工材料、机具清单，做好计划单；准备工作完成后，按步骤进行墙体抹灰施工，施工过程主要劳动保护和环境保护。

五、实训设备

1.水泥、砂、灰膏等材料

2.砂浆搅拌机、推车、铁锹等机具和抹灰用的工具；

3.质量检测工具。

六、实训步骤

1.一般抹灰施工工艺流程

基层处理——做灰饼、冲筋——抹底层灰——抹中层灰——抹罩面灰。

2.抹灰工艺施工步骤

（1）基层处理。对墙体进行基层的表面处理，清扫干净墙体的浮灰、砂浆残渣，清晰掉油污以及模板隔离剂。

（2）做灰饼、标筋。做灰饼是在墙面的一定位置上抹上砂灰团，以控制抹灰层的平整度、垂直度核厚度。标筋（冲筋）是在上下灰饼之间抹上砂浆带，同样起控制抹灰层平整度和垂直度的作用。

（3）抹底层灰。标筋达到一定强度后，即可用水泥砂浆或混合砂浆进行底层抹灰，亦称刮糙，厚度一般控制在10~15mm左右。

（4）抹中层灰。底层灰7~8成干时即可抹中层灰。操作时一般按自上而下、从左向右的顺序进行。先再底层灰上洒水，待其收水后在标筋之间装满砂浆，用刮尺刮平，并用木抹子来回搓抹，去高补底。搓抹后用2m靠尺检查，超过质量标准允许偏差时应修整至合格。

（5）抹面层灰。在中层灰7~8成干后，即可抹罩面会。先在中层灰上洒水，然后将面层砂浆分遍均匀抹涂上去，一般也应按自上而下、从左向右的顺序。抹满后用铁抹子分遍压实压光。铁抹子各遍的运行方向应相互垂直，最后一遍宜竖直方向。